XRF Results of Various Rare Earth Oxide Production Process(A)

| Element Name | Monazite Ore | Mix RE Oxide | Thorium Waste | RE Hydroxide | REOH (Calcination) | RE Oxalate | Rare Earth Oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2O3 | 1.147 | 1.147 | 0.781 | 1.573 | 1.352 | 2.008 | 2.310 |
| La2O3 | 13.00 | 14.830 | 4.509 | 21.546 | 23.520 | 22.869 | 22.599 |
| CeO2 | 32.83 | 37.001 | 22.769 | 43.192 | 46.006 | 46.662 | 46.367 |
| Pr6O11 | 2.44 | 2.414 | 1.307 | 2.958 | 2.830 | 3.456 | 3.556 |
| Nd2O3 | 10.96 | 12.055 | 6.662 | 15.595 | 13.761 | 17.882 | 18.453 |
| Sm2O3 | 1.74 | 1.429 | 1.139 | 1.601 | 1.371 | 2.095 | 2.104 |
| Gd2O3 | 1.00 | 0.906 | 0.686 | 1.027 | 0.957 | 1.491 | 1.590 |
| Dy2O3 | 0.326 | 0.284 | 1.143 | 0.212 | 0.162 | 0.374 | 0.330 |
| Er2O3 | 0.083 | 0.033 | 0.054 |  |  |  |  |
| Tm2O3 | 0.035 |  |  |  |  |  |  |
| ThO2 | 12.75 | 10.727 | 38.777 | 0.024 | 0.026 | 0.054 | 0.027 |
| UO2 | 0.511 | 0.448 | 1.276 | 0.013 |  | 0.017 |  |
| Total RE % | 63.561 | 70.099 | 39.05 | 87.704 | 89.959 | 96.837 | 97.309 |

XRF Results of Various Rare Earth Oxide Production Process(B)

| Element Name | REOH-I | REOH-2 | REOH-3 | RE Hydroxide | REOH (Calcination) | RE Oxalate | Rare Earth Oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2O5 |  |  |  | 0.032 | 0.032 | 0.048 |  |
| Y2O3 | 1.275 | 1.384 | 2.609 | 1.573 | 1.352 | 2.008 | 2.310 |
| La2O3 | 23.20 | 23.47 | 14.00 | 21.546 | 23.520 | 22.869 | 22.599 |
| CeO2 | 40.28 | 41.07 | 39.07 | 43.192 | 46.006 | 46.662 | 46.367 |
| Pr6O11 | 3.52 | 3.67 | 3.96 | 2.958 | 2.830 | 3.456 | 3.556 |
| Nd2O3 | 16.54 | 17.05 | 18.66 | 15.595 | 13.761 | 17.882 | 18.453 |
| Sm2O3 |  |  |  | 1.601 | 1.371 | 2.095 | 2.104 |
| Gd2O3 |  |  |  | 1.027 | 0.957 | 1.491 | 1.590 |
| Dy2O3 |  |  |  | 0.212 | 0.162 | 0.374 | 0.330 |
| Er2O3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tm2O3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ThO2 |  |  |  | 0.024 | 0.026 | 0.054 | 0.027 |
| UO2 |  |  |  | 0.013 |  | 0.017 |  |

| Element Name | Rare Earth Hydroxide(REOH) | Rare Earth Oxalate | Rare Earth Oxide (RE2O3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2O3 | 1.352 | 2.008 | 2.153 |  |
| La2O3 | 23.520 | 22.869 | 22.343 |  |
| CeO2 | 46.006 | 46.662 | 45.638 |  |
| Pr6O11 | 2.830 | 3.456 | 3.348 |  |
| Nd2O3 | 13.761 | 17.882 | 17.618 |  |
| Sm2O3 | 1.371 | 2.095 | 2.174 |  |
| Gd2O3 | 0.957 | 1.491 | 1.550 |  |
| Dy2O3 | 0.162 | 0.374 | 0.372 |  |

XRF Results of Various Rare Earth Oxide Production Process

| Element Name | Monazite Ore | Mix RE Oxide | Thorium Waste | RE Hydroxide | REOH | RE Oxalate | Rare Earth Oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 0.012 | 0.203 |  | 1.841 |  |  | 1.362 |
| Na2O |  | 4.831 | 0.260 | 0.807 | 0.522 | 0.455 | 0.533 |
| MgO | 0.202 | 0.219 | 0.122 |  |  |  |  |
| Al2O3 | 0.833 | 0.355 | 0.571 | 0.454 | 0.084 |  | 0.030 |
| SiO2 | 2.370 | 1.841 | 4.171 | 2.011 | 0.651 | 0.438 | 0.243 |
| P2O5 | 19.897 | 5.276 | 8.100 | 0.032 | 0.032 | 0.048 |  |
| SO3 | 0.052 | 0.079 | 0.089 | 0.376 | 0.056 | 0.059 | 0.029 |
| Cl |  | 0.056 |  | 5.663 | 2.541 | 0.061 | 0.074 |
| K2O |  | 0.021 |  | 0.094 | 0.016 | 0.012 | 0.009 |
| CaO | 1.086 | 1.494 | 0.353 | 0.279 | 0.097 | 0.177 | 0.084 |
| Sc2O3 |  |  |  | 0.015 |  | 0.015 | 0.015 |
| TiO2 | 1.398 | 1.220 | 0.443 | 0.023 |  |  |  |
| Cr2O3 |  |  | 0.111 |  |  |  |  |
| Fe2O3 | 0.617 | 1.230 | 1.055 | 0.161 |  | 0.216 |  |
| CoO | 0.010 |  |  |  |  |  | 0.014 |
| NiO | 0.013 | 0.035 | 0.015 | 0.018 | 0.019 |  | 0.016 |
| CuO | 0.016 | 0.018 | 0.027 |  | 0.018 |  | 0.021 |
| ZnO | 0.014 | 0.017 |  |  |  |  |  |
| SeO2 |  |  | 0.152 |  |  |  |  |
| Rb2O | 0.020 | 0.023 | 0.061 | 0.014 |  |  |  |
| SrO |  |  |  | 0.002 |  |  |  |
| Y2O3 | 0.997 | 1.147 | 0.781 | 1.573 | 1.352 | 2.008 | 2.310 |
| ZrO2 | 0.336 | 0.425 | 0.284 |  |  |  |  |
| Nb2O5 | 0.128 | 0.156 | 0.111 | 0.090 | 0.097 | 0.158 | 0.073 |
| MoO3 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.005 |
| Rh | 0.066 | 0.075 | 0.173 | 0.034 | 0.052 | 0.037 | 0.034 |
| SnO2 | 0.976 | 0.968 |  |  |  |  |  |
| BaO |  | 0.064 |  | 0.194 | 0.070 |  | 0.098 |
| La2O3 | 11.679 | 14.830 | 4.509 | 21.546 | 23.520 | 22.869 | 22.599 |
| CeO2 | 29.472 | 37.001 | 22.769 | 43.192 | 46.006 | 46.662 | 46.367 |
| Pr6O11 | 1.850 | 2.414 | 1.307 | 2.958 | 2.830 | 3.456 | 3.556 |
| Nd2O3 | 9.593 | 12.055 | 6.662 | 15.595 | 13.761 | 17.822 | 18.453 |
| Sm2O3 | 1.092 | 1.429 | 1.139 | 1.601 | 1.371 | 2.095 | 2.104 |
| Gd2O3 | 0.727 | 0.906 | 0.686 | 1.027 | 0.957 | 1.491 | 1.590 |
| Dy2O3 | 0.237 | 0.284 | 1.143 | 0.212 | 0.162 | 0.374 | 0.330 |
| Er2O3 |  | 0.033 | 0.054 |  |  |  |  |
| WO3 | 0.042 | 0.039 |  |  | 0.058 | 0.069 |  |
| PbO | 0.057 | 0.071 | 0.196 | 0.124 |  |  |  |
| ThO2 | 8.591 | 10.727 | 38.777 | 0.024 | 0.026 | 0.054 | 0.027 |
| UO2 | 0.440 | 0.448 | 1.276 | 0.013 |  | 0.017 |  |
| TOTAL | 92.824 |  |  |  |  |  |  |

XRF Results for  Rare Earth Oxide Waste

| Element Name | Sodium Hydroxide | Ammonia Waste (I) | Ammonia Waste(II) | Oxalic Acid (I) | Oxalic Acid(II) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F |  |  | 0.500 |  |  |
| Na2O | 43.381 | 52.968 | 45.750 | 5.574 | 6.140 |
| MgO | 0.058 | 0.163 | 0.161 | 2.497 | 3.164 |
| Al2O3 | 0.157 | 0.337 | 0.261 | 0.283 | 0.335 |
| SiO2 | 0.528 | 1.135 | 1.029 | 1.935 | 1.182 |
| P2O5 | 5.312 | 1.713 | 3.362 | 0.100 | 0.080 |
| SO3 | 0.270 | 0.088 | 0.070 | 0.074 | 0.058 |
| Cl | 3.449 | 39.034 | 38.250 | 3.640 | 3.039 |
| K2O | 0.111 | 0.097 | 0.075 | 0.007 | 0.011 |
| CaO | 0.286 | 0.919 | 1.015 | 44.028 | 48.212 |
| TiO2 |  |  | 0.079 | 0.021 |  |
| Cr2O3 |  |  | 0.022 |  |  |
| MnO |  |  | 0.016 | 1.371 | 1.455 |
| Fe2O3 | 0.064 | 1.033 | 1.002 | 9.963 | 5.674 |
| CoO | CoO |  |  |  |  |
| NiO | 0.003 | 0.028 | 0.027 | 0.532 | 0.596 |
| CuO | 0.004 |  | 0.004 | 0.025 | 0.026 |
| ZnO | 0.005 |  | 0.002 | 0.024 | 0.027 |
| Br |  |  | 0.001 |  |  |
| Rb2O | 0.020 | 0.003 | 0.002 | 0.013 | 0.007 |
| SrO |  |  | 0.002 | 0.140 | 0.157 |
| Y2O3 | 0.038 | 0.017 | 0.016 | 0.344 | 0.561 |
| ZrO2 |  | 0.170 | 0.123 |  |  |
| Nb2O5 |  | 0.002 |  | 0.156 | 0.181 |
| Rh | 0.015 |  | 0.003 | 0.023 | 0.022 |
| BaO |  |  |  | 0.032 | 0.039 |
| La2O3 | 0.288 | 0.187 | 0.129 | 6.607 | 7.007 |
| CeO2 | 0.443 | 0.506 | 0.264 | 2.976 | 6.397 |
| Pr6O11 |  |  |  |  | 0.196 |
| Nd2O3 | 0.158 | 0.099 | 0.073 | 0.174 | 0.960 |
| Sm2O3 |  |  |  |  | 0.030 |
| Eu2O3 |  |  |  |  | 0.006 |
| Dy2O3 |  |  |  |  | 0.025 |
| Er2O3 |  |  |  |  | 0.063 |
| WO3 | 0.015 |  | 0.011 |  | 0.018 |
| PbO | 0.032 |  | 0.004 | 0.022 | 0.020 |
| ThO2 | 0.379 | 0.167 | 0.188 | 0.018 | 0.038 |
| UO2 | 0.225 | 0.036 | 0.038 | 0.382 | 0.238 |
| TOTAL |  | 98.700 | 92.480 |  |  |
| TOTAL RE |  |  |  |  |  |

XRF Results of Rare Earth Oxide Production Process

| Element Name | Monazite Ore | Thorium Waste (I) | Thorium Waste(II) | RE Hydroxide (I) | REOH (II) | REOH (III) | Rare Earth Oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 0.012 | 0.280 | 0.205 | 1.27 | 1.38 | 1.28 | 1.362 |
| Na2O |  | 1.082 | 0.618 | 0.49 | 0.47 |  | 0.533 |
| MgO | 0.202 | 0.337 |  |  |  |  |  |
| Al2O3 | 0.833 | 1.075 | 0.256 | 0.043 | 0.050 | 0.117 | 0.030 |
| SiO2 | 2.370 | 8.604 | 1.004 | 0.341 | 0.260 | 0.512 | 0.243 |
| P2O5 | 19.897 | 14.746 | 14.606 | 0.166 | 0.042 | 0.044 |  |
| SO3 | 0.052 | 0.052 | 0.105 | 0.033 | 0.026 | 0.035 | 0.029 |
| Cl |  | 0.565 | 0.230 | 7.602 | 5.318 | 8.610 | 0.074 |
| K2O |  | 0.051 |  |  |  |  | 0.009 |
| CaO | 1.086 | 0.861 | 0.205 | 0.0482 | 0.031 | 0.035 | 0.084 |
| Sc2O3 |  |  |  |  |  |  | 0.015 |
| TiO2 | 1.398 | 3.514 | 0.070 | 0.036 | 0.022 |  |  |
| MnO |  |  |  | 0.024 | 0.040 |  |  |
| Cr2O3 |  | 0.362 | 0.563 |  |  |  |  |
| Fe2O3 | 0.617 | 1.822 | 4.722 | 0.076 | 0.033 | 0.053 |  |
| CoO | 0.010 |  |  |  |  | 0.0352 | 0.014 |
| NiO | 0.013 | 0.099 | 0.089 | 0.032 | 0.031 | 0.0439 | 0.016 |
| CuO | 0.016 |  | 0.029 |  | 0.024 | 0.026 | 0.021 |
| ZnO | 0.014 | 0.031 |  |  |  |  |  |
| SeO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rb2O | 0.020 | 0.015 | 0.103 |  |  |  |  |
| SrO |  |  |  |  |  |  |  |
| Y2O3 | 0.997 | 0.673 | 0.446 | 1.275 | 1.384 | 2.609 | 2.310 |
| ZrO2 | 0.336 | 1.688 |  |  |  |  |  |
| Nb2O5 | 0.128 | 0.238 | 0.234 |  |  |  | 0.073 |
| MoO3 |  |  | 0.020 |  |  |  | 0.005 |
| Rh | 0.066 | 0.062 | 0.280 | 0.023 | 0.031 | 0.036 | 0.034 |
| Ag |  |  |  | 0.130 | 0.11 |  |  |
| CdO |  |  |  | 0.14 | 0.11 | 0.122 |  |
| SnO2 | 0.976 | 2.796 |  |  |  |  |  |
| BaO |  | 0.037 |  | 0.13 | 0.077 | 0.091 | 0.098 |
| La2O3 | 11.679 | 9.217 | 2.394 | 23.20 | 23.47 | 14.00 | 22.599 |
| CeO2 | 29.472 | 23.444 | 10.776 | 40.28 | 41.07 | 39.07 | 46.367 |
| Pr6O11 | 1.850 | 1.454 | 0.656 | 3.52 | 3.67 | 3.96 | 3.556 |
| Nd2O3 | 9.593 | 7.474 | 3.642 | 16.54 | 17.05 | 18.66 | 18.453 |
| Sm2O3 | 1.092 | 0.810 | 0.700 | 2.25 | 2.46 | 3.91 | 2.104 |
| Gd2O3 | 0.727 |  | 0.395 | 1.19 | 1.32 | 5.08 | 1.590 |
| Tb4O7 |  |  |  |  | 0.15 | 0.309 |  |
| Dy2O3 | 0.237 | 0.244 | 1.699 | 0.274 | 0.324 | 1.00 | 0.330 |
| Er2O3 |  |  | 0.038 | 0.058 |  | 0.13 |  |
| Yb2O3 |  |  |  |  |  | 0.067 |  |
| HO2O3 |  | 0.274 |  |  |  |  |  |
| Ta2O5 |  | 0.247 | 0.007 |  |  |  |  |
| WO3 | 0.042 | 0.031 |  |  |  |  |  |
| PbO | 0.057 | 0.061 | 0.249 |  |  | 0.0688 |  |
| ThO2 | 8.591 | 12.140 | 50.511 | 0.037 |  | 0.036 | 0.027 |
| UO2 | 0.440 | 0.294 | 2.429 |  |  | 0.0452 |  |
| TOTAL | 92.824 | 94.680 | 99.281 |  |  |  |  |

- XRF Results of Rare Earth Oxide Production Process

| Element Name | Monazite Ore | RE Hydroxide (I) | REOH (II) | REOH (III) | Rare Earth Oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 0.012 | 1.27 | 1.38 | 1.28 | 1.362 |
| Na2O |  | 0.49 | 0.47 |  | 0.533 |
| MgO | 0.202 |  |  |  |  |
| Al2O3 | 0.833 | 0.043 | 0.050 | 0.117 | 0.030 |
| SiO2 | 2.370 | 0.341 | 0.260 | 0.512 | 0.243 |
| P2O5 | 19.897 | 0.166 | 0.042 | 0.044 |  |
| SO3 | 0.052 | 0.033 | 0.026 | 0.035 | 0.029 |
| Cl |  | 7.602 | 5.318 | 8.610 | 0.074 |
| K2O |  |  |  |  | 0.009 |
| CaO | 1.086 | 0.0482 | 0.031 | 0.035 | 0.084 |
| Sc2O3 |  |  |  |  | 0.015 |
| TiO2 | 1.398 | 0.036 | 0.022 |  |  |
| MnO |  | 0.024 | 0.040 |  |  |
| Cr2O3 |  |  |  |  |  |
| Fe2O3 | 0.617 | 0.076 | 0.033 | 0.053 |  |
| CoO | 0.010 |  |  | 0.0352 | 0.014 |
| NiO | 0.013 | 0.032 | 0.031 | 0.0439 | 0.016 |
| CuO | 0.016 |  | 0.024 | 0.026 | 0.021 |
| ZnO | 0.014 |  |  |  |  |
| Rb2O | 0.020 |  |  |  |  |
| SrO |  |  |  |  |  |
| Y2O3 | 0.997 | 1.275 | 1.384 | 2.609 | 2.310 |
| ZrO2 | 0.336 |  |  |  |  |
| Nb2O5 | 0.128 |  |  |  | 0.073 |
| MoO3 |  |  |  |  | 0.005 |
| Rh | 0.066 | 0.023 | 0.031 | 0.036 | 0.034 |
| Ag |  | 0.130 | 0.11 |  |  |
| CdO |  | 0.14 | 0.11 | 0.122 |  |
| SnO2 | 0.976 |  |  |  |  |
| BaO |  | 0.13 | 0.077 | 0.091 | 0.098 |
| La2O3 | 11.679 | 23.20 | 23.47 | 14.00 | 22.599 |
| CeO2 | 29.472 | 40.28 | 41.07 | 39.07 | 46.367 |
| Pr6O11 | 1.850 | 3.52 | 3.67 | 3.96 | 3.556 |
| Nd2O3 | 9.593 | 16.54 | 17.05 | 18.66 | 18.453 |
| Sm2O3 | 1.092 | 2.25 | 2.46 | 3.91 | 2.104 |
| Gd2O3 | 0.727 | 1.19 | 1.32 | 5.08 | 1.590 |
| Tb4O7 |  |  | 0.15 | 0.309 |  |
| Dy2O3 | 0.237 | 0.274 | 0.324 | 1.00 | 0.330 |
| Er2O3 |  | 0.058 |  | 0.13 |  |
| Yb2O3 |  |  |  | 0.067 |  |
| WO3 | 0.042 |  |  |  |  |
| PbO | 0.057 |  |  | 0.0688 |  |
| ThO2 | 8.591 | 0.037 |  | 0.036 | 0.027 |
| UO2 | 0.440 |  |  | 0.0452 |  |
| TOTAL | 92.824 | 99.21 | 98.96 | 100 | 98.001 |

XRF Results of Rare Earth Oxide Production Process( For RE)

| Element Name | Monazite Ore | Thorium Waste (I) | Thorium Waste(II) | RE Hydroxide (I) | REOH (II) | REOH (III) | RE2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2O3 | 0.997 | 0.673 | 0.446 | 1.275 | 1.384 | 2.609 | 2.32 |
| La2O3 | 11.679 | 9.217 | 2.394 | 23.20 | 23.47 | 14.00 | 16.3 |
| CeO2 | 29.472 | 23.444 | 10.776 | 40.28 | 41.07 | 39.07 | 52.2 |
| Pr6O11 | 1.850 | 1.454 | 0.656 | 3.52 | 3.67 | 3.96 | 3.67 |
| Nd2O3 | 9.593 | 7.474 | 3.642 | 16.54 | 17.05 | 18.66 | 19.0 |
| Sm2O3 | 1.092 | 0.810 | 0.700 | 2.25 | 2.46 | 3.91 | 2.75 |
| Gd2O3 | 0.727 |  | 0.395 | 1.19 | 1.32 | 5.08 | 1.57 |
| Tb4O7 |  |  |  |  | 0.15 | 0.309 |  |
| Dy2O3 | 0.237 | 0.244 | 1.699 | 0.274 | 0.324 | 1.00 | 0.414 |
| Er2O3 |  |  | 0.038 | 0.058 |  | 0.13 |  |
| Yb2O3 |  |  |  |  |  | 0.067 |  |
| HO2O3 |  | 0.274 |  |  |  |  |  |
| TOTAL RE % | 55.647 | 43.59 | 20.746 | 88.587 | 90.898 | 88.795 | 98.224 |
| ThO2 | 8.591 | 12.140 | 50.511 | 0.037 |  | 0.036 | 445 ppm |
| UO2 | 0.440 | 0.294 | 2.429 |  |  | 0.0452 |  |
| TOTAL Wt. | 1000 g | 275 g | 90 g | 152 g | 193 g | 110 g | 350 g |
| TOTAL RE % ( Purity %) | 55.647 | 43.59 | 20.746 | 88.587 | 90.898 | 88.795 | 98.224 |
| TOTAL RE Wt. | 556.47 g | 119.87 g | 18.671 | 134.652 | 175.433 | 97.675 | 343.784 |
| Recovery Wt. (RE) |  | 138.541 g | 407.76 g | 343.784 |
|  |  | 546.301 g (98.17 %) Recovery (1.83 %) wt loss | 61.779 % |
| Recovery Wt % |  | 365 g | ( 455 g ) | 350 g |
| Recovery % | 100 % | 21.54 % | 3.36 % | (81.77 %) | 62.896 % |
|  |  | 24.9 % | 73.27 % |  |

Purity %  (85-90)% 	REOH   								Purity (95-98) % RE2O3

Recovery % (80 %) REOH									Recovery (60-70)% RE2O3

| ThO2 | 8.591 | 12.140 | 50.511 | 0.037 |  | 0.036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO2 | 0.440 | 0.294 | 2.429 |  |  | 0.0452 |
| TOTAL Wt. | 1000 g | 275 g | 90 g | 152 g | 193 g | 110 g |
| Recovery Wt (g) |  | 365 g (Th Waste) | ( 455 g )(REOH) |
| Recovery % | (81.77 %) (REOH) |
| TOTAL RE % ( Purity %) | 55.647 | 43.59 | 20.746 | 88.587 | 90.898 | 88.795 |
| Purity (%) REOH | (88-90) % REOH |

Purity %  (88-90)% REOH

Recovery % (81.77 %)REOH